# DESCRIPCION TECNICA

CIELO 100 V  Exterior

El Cielo deberá tener una geometría transversal plana, con unos pequeños nervios en los extremos, generando una sección de 10mm x 100 mm, el panel es fabricado en aluzinc de espesor 0,4 mm.

El avance útil del panel es de 100 mm.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliéster de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras, en color verde o gris y la aplicación de un esmalte de terminación poliéster secado al horno por ambas caras, con un espesor total de 25±  2 micras (incluido el primer)

El panel requiere el uso de un perfil portapanel, fabricado en aluzinc de espesor 0,5 mm y una sección de 92 mm x 11,9 mm donde se fija a presión el panel.

El empalme transversal entre paneles es a tope.

Se considera el uso de un clip de fijación, el que es fabricado xxxxxxxx

La instalación del panel considera el uso de un sistema de anclaje y elementos de nivelación propios de la solución definida (escuadra y tensor regulador)

Opciones de perforado estándar: Microperforado

El color de los paneles corresponde al código...........  , color…………………….de Hunter Douglas

Producto aceptado: Cielo 100 V de Hunter Douglas  o equivalente técnico.