DESCRIPCION TECNICA

CORTASOL SL4

El quiebravista, de diseño lineal, esta compuesto por un panel que deberá tener una geometría transversal en forma de C, con una altura de 16 mm y una base de 84 mm, el panel es fabricado en aluzinc de espesor 0,5 mm, con una terminación perforada.

El avance útil del panel es de 85 mm.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliéster de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras, en color verde o gris y la aplicación de un esmalte de terminación poliéster secado al horno por ambas caras, con un espesor total de 25±  2 micras (incluido el primer)

El panel requiere el uso de un perfil portapanel, fabricado en aluzinc de espesor 0,6 mm y una sección de 33 mm x 86 mm, donde se fija a presión el panel. El ángulo de inclinación es de 45°

Alternativa de espesor: 0,4 mm – 0,5 mm

Opciones de perforado estándar: Microperforado

El color de los paneles corresponde al código……….. , color…………………….. de Hunter Douglas

Producto aceptado: Cortasol SL4 de Hunter Douglas o equivalente técnico.