DESCRIPCION TECNICA

PANEL SOFTWAVE 25

El panel deberá tener una geometría transversal formada por 4 medias cañas de 23,5 mm de altura, separadas a 68 mm a eje entre sí, con tramos rectos entre ellas de 16 mm, el panel es fabricado en aluzinc de espesor 0,5 mm.

El avance útil del panel es de 280 mm.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliéster de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras,  y la aplicación de un esmalte de terminación poliéster secado al horno por una cara, con un espesor total de 25 ±  2 micras (incluido el primer)

El empalme longitudinal entre paneles es mediante un sistema de machihembrado.

Alternativas de espesor: 0,5 mm – 0,6mm

Opciones de perforado estándar:  #103 - #106 - #110M1- #110M3

El color de los paneles corresponde al código……….. , color…………………….. de Hunter Douglas.

Producto aceptado: Panel Softwave 25 de Hunter Douglas o equivalente técnico.