# DESCRIPCION TECNICA

CELOSIA C40 con Tensor

El quiebravista, de diseño lineal, deberá estar compuesto por perfiles con una altura de 68 mm y una base de 43 mm, los que son fabricados en aluzinc de espesor 0,5 mm

El avance del panel es de 71 mm.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliéster de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras, en color verde o gris y la aplicación de un esmalte de terminación poliéster secado al horno por ambas caras, con un espesor total de 25 ±  2 micras (incluido el primer)

La instalación del panel considera el uso de tensores y separadores propios de la solución definida.

Alternativas de espesor: 0,4mm - 0,5 mm - 0,6 mm

Opciones de perforado estándar: Microperforado

El color de los paneles corresponde al código……….. , color…………………….. de Hunter Douglas

Producto aceptado: Celosía C40 con tensor, de Hunter Douglas  o equivalente técnico.