DESCRIPCION TECNICA

CIELO 300C CURVO LISO

El Cielo 300C curvo deberá tener una geometría transversal plana, presentando una pequeña corona en su superficie, con 30 mm de altura, el panel es fabricado en aluzinc de espesor 0,6 mm. Lisa

El avance útil del panel es de 300 mm.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliéster de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras, en color verde o gris y la aplicación de un esmalte de terminación poliéster secado al horno por una cara, con un espesor total de 25±  2 micras (incluido el primer).

El panel requiere del uso de un perfil portapanel, fabricado en aluzinc de espesor 0,95mm  y una sección de 41,5 mm x 62 mm, donde se fija a presión el panel.

El empalme transversal entre paneles es a tope.

Se considera el uso de un clip de nivelación, el que es fabricado en xxxxxxx de sección 31,5 mm x 27 mm.

La instalación del panel considera el uso de un sistema de anclaje y elementos de nivelación propios de la solución definida (escuadra y tensor regulador)

Alternativa de instalación:

La instalación del panel considera el uso de amarras en alambre galvanizado #16

El color de los paneles corresponde al código……….. , color…………………….. de Hunter Douglas.

Producto aceptado: Cielo 300C Curvo liso de Hunter Douglas  o equivalente técnico.