# DESCRIPCION TECNICA

PANEL MINIWAVE.

El panel deberá tener una geometría transversal formada por ondulaciones de 11mm de altura, separadas a 30 mm a eje entre sí, el panel es fabricado en aluzinc de espesor 0,5 mm

El avance útil del panel es de 270mm.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliéster de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras, en color verde o gris y la aplicación de un esmalte de terminación poliéster secado al horno por una cara, con un espesor total de 25 ±  2 micras (incluido el primer).

El empalme longitudinal entre paneles es mediante un sistema de machihembrado

Alternativas de espesor: 0,4 mm – 0,5 mm

Opciones de perforado estándar:  #103 - #106

El color de los paneles corresponde al código……….. , color…………………….. de Hunter Douglas.

Producto aceptado: Panel  Miniwave de Hunter Douglas  o equivalente técnico.