DESCRIPCION TECNICA

QUIEBRAVISTA METALBRISE

El quiebravista, de diseño lineal, deberá estar compuesto por paletas, que presentan una geometría transversal en forma de ala de avión, con una sección de 66 mm x 14,5 mm las que son fabricadas en aluzinc de espesor 0,4 mm.

El avance del panel es de 56 mm a eje.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliéster de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras, en color verde o gris y la aplicación de un esmalte de terminación poliéster secado al horno por una cara, con un espesor total de 25 ±  2 micras (incluido el primer)

Se considera el uso de una tapa en los extremos, con la misma sección del panel, equivalente a un ala de avión, fabricada en aluminio y que es fijada en los extremos de cada paleta.

Alternativa Motorización:

Para lograr un sistema móvil, se deben conectar todas las paletas entre si por intermedio de una barra de accionamiento, perfil L, de sección 10 mm x 10 mm, fabricada en aluminio de espesor 1,3 mm

El color de los paneles corresponde al código……….. , color…………………….. de Hunter Douglas

Producto aceptado: Quiebravista Metalbrise de Hunter Douglas  o equivalente técnico.