DESCRIPCION TECNICA

QUIEBRAVISTA CELOSCREEN  Paso 110

El quiebravista, de diseño lineal, esta compuesto por un panel que deberá tener una geometría transversal curva, con una altura de 36,5mm y un largo en la base de 141,5 mm, la sección curva alcanza los 160 mm el panel es fabricado en aluzinc de espesor 0,5 mm con terminación perforada.

El avance útil del panel es de 110 mm.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliéster de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras, en color verde o gris y la aplicación de un esmalte de terminación poliéster secado al horno por ambas caras, con un espesor total de 25±  2 micras (incluido el primer)

El panel requiere del uso de un perfil portador, fabricado en aluzinc de espesor 0,6 mm y una sección de 34 mm x 107 mm donde se fija a presión el panel. El ángulo de inclinación de los paneles es de 120°

Opciones de perforado estándar: #103 - #106 – Microperforados

El color de los paneles corresponde al código……….. , color…………………….. de Hunter Douglas.

Producto aceptado: Quiebravista Celoscreen paso 110, de Hunter Douglas o equivalente técnico.