DESCRIPCION TECNICA

CORTASOL H2

El quiebravista, de diseño lineal, esta compuesto por un panel que deberá tener una geometría transversal en forma de C, con una altura de 16 mm y una base de 84 mm, el panel es fabricado en aluzinc de espesor 0,5 mm, con una terminación lisa.

El avance útil del panel es de 69,4 mm.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliéster de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras, en color verde o gris y la aplicación de un esmalte de terminación poliéster secado al horno por ambas caras, con un espesor total de 25±  2 micras (incluido el primer)

El panel requiere el uso de un perfil portapanel, fabricado en aluzinc de espesor 0,6 mm y una sección de 38,5 mm x 64,1 mm, donde se fija a presión el panel. El ángulo de inclinación es de 75°

Alternativa de espesor: 0,4 mm – 0,5 mm

Opciones de perforado estándar: Microperforado

El color de los paneles corresponde al código……….. , color…………………….. de Hunter Douglas

Producto aceptado: Cortasol H2 de HunterDouglas o equivalente técnico.