# DESCRIPCION TECNICA

CELOSIA C23

El quiebravista, de diseño lineal, deberá estar compuesto por perfiles con una altura de 41 mm y una base de 24 mm, los que son fabricados en aluzinc de espesor 0,5 mm

El avance del panel es de 40 mm.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliéster de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras, en color verde o gris y la aplicación de un esmalte de terminación poliéster secado al horno por ambas caras, con un espesor total de 25 ±  2 micras (incluido el primer)

La instalación del panel se puede instalar directo a la estructura

Alternativas de espesor: 0,4mm – 0,5 mm

Opciones de perforado estándar: Microperforado

El color de los paneles corresponde al código……….. , color…………………….. de Hunter Douglas.

Producto aceptado:  Celosía C23 de Hunter Douglas  o equivalente técnico.