DESCRIPCION TECNICA

QUIEBRAVISTA TUBRISE

El quiebarvista, de diseño lineal, deberá estar compuesto por paneles que presentan una geometría transversal circular, con un diámetro de 41 mm, los que son fabricados en aluzinc de espesor 0,5 mm.

El avance del panel es de 51 mm a eje.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliéster de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras, en color verde o gris y la aplicación de un esmalte de terminación poliéster secado al horno por una cara, con un espesor total de 25 ±  2 micras (incluido el primer)

Se considera el uso de un perfil mullion ranurado, el que es fabricado en aluzinc de espesor 1,5 mm junto a otros accesorios propios de la solución definida, como la escuadra y traba.

Opciones de perforado estándar: #103 - Microperforados

El color de los paneles corresponde al código...........  , color…………………….de Hunter Douglas

Producto aceptado: Quiebravista Tubrise de Hunter Douglas o equivalente técnico.