# DESCRIPCION TECNICA

CIELO CELL T15 MODULO 87mm.

Cielo compuesto por perfiles matrizados derechos de sección 14,2 mm  x 39 mm e izquierdos de sección 14,2 mm x 38,5 mm en forma de U, que al ensamblarlos perpendicularmente entre sí, generan una grilla cuadriculada de 607 mm x 607 mm, de módulo 87 mm. , los perfiles son fabricados en aluzinc de espesor 0,3 mm.

Las grillas descansan en un sistema de perfiles microgrid con una altura de 31 mm y una base de 14 mm. , la distancia a eje entre perfiles es de 610 mm x 610 mm.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliéster de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras, en color verde o gris y la aplicación de un esmalte de terminación poliéster secado al horno por una cara, con un espesor total de 25 ±  2 micras (incluido el primer)

La instalación del cielo considera el uso de amarras de alambre galvanizado #14.

El color de los paneles corresponde al código……….. , color…………………….. de Hunter Douglas.

Producto aceptado: Cielo Cell T15 modulo 87 de Hunter Douglas  o equivalente técnico.