# DESCRIPCION TECNICA

CIELO CELL MODULO 90mm.

Cielo compuesto por perfiles matrizados en forma de U, con una sección de 10 mm x 51 mm. ,que al ensamblarlos perpendicularmente entre si, generan una grilla cuadriculada de 632 mm x 632 mm, de módulo 90 mm. , los perfiles son fabricados en aluzinc de espesor 0,3mm.

Para la instalación del cielo son necesarios los perfiles base y perfiles de unión quienes forman la modulación principal del cielo, para luego instalar las grillas cuadriculadas, generando una superficie completamente uniforme.

El empalme longitudinal entre perfiles es a tope para los perfiles base.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliéster de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras, en color verde o gris y la aplicación de un esmalte de terminación poliéster secado al horno por una cara, con un espesor total de 25 ±  2 micras (incluido el primer)

La instalación del cielo considera el uso de amarras de alambre galvanizado #16

El color de los paneles corresponde al código……….. , color…………………….. de Hunter Douglas.

Producto aceptado: Cielo Cell modulo 90 de Hunter Douglas  o equivalente técnico.