DESCRIPCION TECNICA

PANEL SOFTWAVE 50

El panel deberá tener una geometría transversal formada por 3 medias cañas de 48 mm de altura, separadas a 143 mm a eje entre si, con tramos rectos entre ellas de 32 mm, el panel es fabricado en aluzinc de espesor 0,5 mm.

El avance útil del panel es de 430 mm.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliéster de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras, en color verde o gris y la aplicación de un esmalte de terminación poliéster secado al horno por una cara, con un espesor total de 25 ±  2 micras (incluido el primer)

El empalme longitudinal entre paneles es mediante un sistema machihembrado.

Alternativa de espesor: 0,5mm – 0,6mm

Opciones de perforado: #103 - #106 – #110M1 - #110M2 - #110M3

El color de los paneles corresponde al código……….. , color…………………….. de Hunter Douglas.

Producto aceptado: Panel Softwave 50 de Hunter Douglas  o equivalente técnico.