DESCRIPCION TECNICA

QUIEBRAVISTA BRISOLCELL  Modulo 300

El quiebravista, de diseño cuadriculado, deberá estar compuesto por perfiles matrizados que presentan  una geometría transversal en forma de U, con una sección de 36 mm x 20 mm, para los perfiles derechos e izquierdos que son unidos entre si por medio de conectores, que al ensamblarlos perpendicularmente, generan una grilla con una profundidad de 71 mm.

El modulo del Quiebravista  es de 300 mm a eje.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliéster de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras, en color verde o gris y la aplicación de un esmalte de terminación poliéster secado al horno por una cara, con un espesor total de 25 ±  2 micras (incluido el primer)

La instalación del quiebravista considera el uso de un sistema de anclaje y soportes propios de la solución definida.

Los perfiles son fabricados en aluzinc de espesor 0,5 mm.

Alternativas de espesor: 0,4 mm – 0,5 mm

El color de los paneles corresponde al código……….. , color…………………….. de Hunter Douglas.

Producto aceptado: Quiebravista Brisolcell modulo 300, de Hunter Douglas o equivalente técnico.